附件：

项目参数及要求

★一技术要求

（一）医用阻燃遮光布帘:

1、质量要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）

1.1.纤维成分为100%聚酯纤维；

1.2.单位面积质量≥300g/㎡；

1.3.织物密度：经向≥600根/10cm，纬向≥300根/10cm；

1.4.厚度≥0.60mm；

1.5.耐磨性＞10000次；

1.6.断裂强力：经向≥1500N，纬向≥1400N；

1.7.撕破强力：经向≥50N，纬向≥50N；

1.8.顶破强力≥2200N；

1.9.色牢度≥4级（包括：耐水洗、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐热压、耐皂洗、耐干洗等色牢度），耐光照色牢度≥6级，耐热压色牢度(150℃)≥4 级；

1.10.水洗尺寸变化率：经纬向-4%～+3%；

1.11.干洗尺寸变化率：经纬向-4%～+3%；

1.12.耐汽蒸尺寸变化率：经纬向-4%～+3%；

1.13.水洗后外观：色差＜6级；

1.14.起毛起球≥4级；

1.15.洗后扭曲率≤0.5%；

1.16.悬垂性：≥60%；

1.17.遮光率：≥80%，根据使用区域不一样，遮光需求不一样；

1.18.防紫外线性能：UPF紫外线防护系数≥50，UVA平均投射比＜5%，UVA平均透射比＜5%。

2、抗菌防霉要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥80%，铜绿假单胞菌≥90%；巴西曲霉、球毛壳、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉，5种霉菌均≤1级。

3、阻燃要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）符合标准GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》(织物阻燃 1 级)的技术要求，氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤15，产烟毒性等级不低于ZA2。

4、绿色环保要求：（提供第三方检测机构出具的合格检测报告复印件）

4.1.甲醛含量≤30mg/kg；

4.2.PH值4.0～9.0；

4.3.无异味；

4.4.可分解致癌芳香胺染料（24种）≤20mg/kg；

4.5.重金属总铅（Pb）≤0.5mg/kg，重金属总镉（Cd）≤0.5mg/kg，可萃取重金属含量（镉、铅、砷、铜 、汞、钴、镍、铬、锑、六价铬）≤1mg/kg；

4.6.无致敏染料；

4.7.无致癌染料。

5、制作工艺、颜色及花纹

5.1.制作工艺：褶皱比例为1:2.5；顶部卷边双层≥10cm，底部卷边双层≥10cm，左右卷边各≥3cm；制作工艺精细，缝纫线路笔直；窗帘所需布头带：衬带为白色有纺布，材质聚酯纤维。挂钩采用不锈钢S型挂钩，成品无线头无污物，高温定型；缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于30针；高度离地面5-15cm，每幅布帘均含固定绑带。具体尺寸以实际要求为准。

5.2.颜色及花纹：根据采购人需求提供。

（二）医用围帘

1、质量要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）

1.1.纤维成分为100%聚酯纤维；

1.2.单位面积质量（网格除外）≥250g/㎡；

1.3.织物密度：经向≥140根/10cm，纬向≥120根/10cm；

1.4.网孔高度50cm-80cm；

1.5.厚度≥0.7mm；

1.6.耐磨性＞10000次；

1.7.断裂强力：经向≥1400N，纬向≥1400N；

1.8.撕破强力：经向≥50N，纬向≥50N；

1.9.顶破强力≥1200N；

1.10.耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；耐干洗色牢度：≥4级；耐热压色牢度(150℃)：≥4级；

1.11.水洗尺寸变化率：经纬向-4%～+3%；

1.12.干洗尺寸变化率：经纬向-4%～+3%；

1.13.耐汽蒸尺寸变化率：经纬向-4%～+3%；

1.14.起毛起球≥4级；

1.15.耐黄变≥4级；

1.16.悬垂性：≥60%；

17.遮光率：≥70%。

2、抗菌防霉要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）。金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥80%，铜绿假单胞菌≥90%；巴西曲霉、球毛壳、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉，5种霉菌均≤1级。

3、阻燃要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）. 符合标准GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》(织物阻燃 1 级)的技术要求，氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级≤15，产烟毒性等级不低于ZA2。

4、绿色环保要求（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）。

4.1.甲醛含量≤30mg/kg；

4.2.PH值4.0～9.0；

4.3.可分解致癌芳香胺染料未检出；

4.4.可萃取重金属含量（镉、铅、砷、铜、汞、钴、镍、铬、六价铬）≤1mg/kg，重金属总铅（Pb）、重金属总镉（Cd）≤1mg/kg；

4.5.无致敏染料

4.6.无致癌染料。

5、工艺制作要求

5.1.制作工艺：褶皱比例为1:2；顶部卷边双层≥10cm，底部卷边双层≥10cm，左右卷边各≥3cm；制作工艺精细，缝纫线路笔直；窗帘所需布头带：衬带为白色有纺布，材质聚酯纤维。挂钩采用不锈钢S型挂钩，成品无线头无污物，高温定型；缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于30针；高度离地面5-15cm，每幅围帘均含固定绑带。具体尺寸以实际要求为准。

5.2.颜色及花纹：根据采购人需求提供。

（三）遮光布帘轨道

1、质量要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）。

1.1.轨道材质：铝合金；外观表面涂层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、划伤等影响使用的可视缺陷；

1.2.力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥180N/mm2，抗拉强度Rm≥200N/mm2，断后伸长率A50mm≥8%；维氏硬度≥58HV；

1.3.盐雾试验：进行中性盐雾试验后，按照GB/T 6461-2002标准外观评级RA＞9级，耐碱性：经耐碱性试验后，保护等级≥10级；

1.4.化学成分：Mg：0.4-0.9%；Si：0.2-0.6%；Fe≤0.35%；Mn≤0.1%；Cu≤0.1%；Zn≤0.1%；Cr≤0.1%；Ti≤0.1%；

1.5.规格尺寸要求：轨道高度≥23mm×宽度≥33mm，壁厚≥1.6mm，轨道槽宽≥21mm。安装码宽度≥25mm，长度≥76mm，整体厚度≥12.5mm，壁度≥1.4mm；安装码固定孔3个。轨道内衬加强筋4根，加强筋宽度≥6mm，厚度≥0.9mm。轨道重量≥560g/m，轨道承重≥40kg，走珠滑轮承重≥8kg，安装码承重≥15kg，单个吊轮承重能力≥6kg。漆膜硬度≥2H，漆膜附着力≥0级。

2、不锈钢挂钩技术参数：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）。材质为不锈钢，连接间部分为ABS，吊轮金属环采用304不锈钢；.化学成分含量：C≤0.08%，S≤0.03%，P≤0.045%，Mn≤2.0%，Si≤1.00%，Cr：18.00%~20.00%，Ni：8.00%~11.00%。

3、安装要求：轨道每米不低于8个走珠，每隔70cm（±5%）位置1个安装码。

（四）医用围帘轨道

1、质量要求：（提供第三方检测机构（具有检测资质）出具的合格检测报告复印件）。

1.1.轨道材质：铝合金；外观表面涂层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、划伤等影响使用的可视缺陷；

1.2力学性能: 规定非比例延伸强度Rp0.2≥110N/㎜²；抗拉强度Rm≥160N/㎜²；断后伸长率A50mm≥8.0％；维氏硬度≥58HV；

1.3.化学成分Si：0.2-0.6%、Mn≤0.1%、Cu≤0.1%、Mg:0.45-0.9%、Zn≤0.1%、Cr≤0.1%、Fe≤0.35%、Ti≤0.1%；

1.4.型材尺寸偏差：4.1弯曲度：任意300mm长度上≤0.3mm；4.2扭拧度：≤1mm/m；4.3角度偏差：±1.0°（度）；4.4平面间隙：≤0.17mm ；4.5端头切斜度：≤2°（度）；

1.5.规格尺寸要求：轨道尺寸壁厚≥1.5mm，宽度≥18mm，长度≥25mm；安装码尺寸：厚度≥1.4mm，长度≥40mm×宽度≥21mm；不锈钢吊环长度15mm～18mm/宽度10mm～12mm；轨道承重≥175kg，滑轮承重≥30kg，安装码承重≥30kg，轨道克重≥500g/m；

1.6.滑轮：6.1材质：采用POM工程材料；6.2结构：采用单层滑轮结构，每个安全负荷承重承重≥8kg，滑轮直径≥8mm；

1.7.膜层性能：复合膜局部厚度≥17μm，阳极氧化膜局部膜厚≥9μm、漆膜硬度≥5H，耐碱性保护等级达到 10 级，沸水试验后的膜层附着性涂层无脱落、起泡、起皱等现象，沸水试验后的膜层外观达到 0 级。

2、围帘轨道安装要求：轨道每米不低于8个走珠，每隔70cm（±5%）位置1个安装码。轨道采用机器弯弧，可任意弯L型或U型轨道。

（五）窗纱：

单位面积质量≥80g/m²，pH值4.0-7.5，无异味，可分解致癌芳香胺染料，无甲醛。

注：医用阻燃遮光布帘、医用围帘、窗纱，宽幅未超过2.8米的按横向计量，宽幅超过2.8米的按竖向计量

带“★”的技术要求均为实质性要求，有要求的按相关要求提供检测报告，否则视为无效投标。

★ 二 商务要求

1.合同期限三年，一年一签

2.售后服务要求

2.1质保期至少3年，包含窗帘轨道等配件物品。自最终验收合格之日起算。质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后4小时内响应，24小时内提供解决方案或到达现场维修排除故障。

2.2凡属产品质量问题（人为损坏除外）予以维修，无法维修的予以更换，并承担修理调换费用，在3天内将新更换的产品送至采购人指定地点。

3付款方式：据实结算。每半年按实际使用量结算，商家提供相关资料和完税发票。

“★”为实质性要求，供应商必须全部满足。